# URZĄD  MIASTA  IMIELIN

# 41-407 Imielin , ul. Imielinska 81 tel. 22-54-120, fax  22 54 119

Imielin, dn.  11.04.2011r,

GK.271.03.02.2011

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie

Dotyczy : odpowiedzi na pytania

Pytanie z dnia : 06.04.2011r.

W opisie technicznym Projektu Budowlanego w części 1,4,1 „Opis Obiektów Sportowych”, „Boisko wielofunkcyjne”  Zamawiający błędnie opisuje nawierzchnie poliuretanowe. Zamawiający opisuje technologię typu Natrysk i zaleca zużycie  granulatu gr. 1 – 4 mm. Pomylono dwie technologie wykonania nawierzchni. Granulat frakcji 1-4 mm używany jest do systemu tzw. „EPDM” który naszym zdaniem lepiej będzie spełniał swoją funkcję.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że nie wszystkie naw. poliuretanowe jednakowo dobrze spełniają swoją funkcję. Boiska sportowe wielofunkcyjne z racji dużego natężenia ruchu i intensywności gry w siatkówkę czy koszykówkę należy pokrywać nawierzchniami monolitycznymi , których gr. warstwy ścieralnej wynosi min. 7 – 8 mm. Technologia typu „natrysk” przewiduje gr. warstwy ścieralnej na poziomie 2 do 3 mm. Jest to za mało. W miejscach wzmożonego ruchu, czyli np. pod koszami dwu milimetrowa warstwa wytrze się po bardzo  krótkim czasie. (Można to porównać do dwumilimetrowej gr. podeszwy buta sportowego, nie ma takich butów).

„Natrysk” idealnie nadaje się na bieżnię.

Pytanie : Proszę o sprecyzowanie systemu nawierzchni poliuretanowej na boiskach oraz bieżni. Proszę o podanie parametrów jakościowych naw. sportowych oraz określenie dokumentów, które mają być dołączone do oferty.

Odpowiedź :

Wybierając technologię wykonania nawierzchni poliuretanowych należy przyjąć:

- boisko wielofunkcyjne wykonać w technologii dwuwarstwowej SBR + EPDM

układanych na warstwie ET

Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:

| Określenie parametru | j. m. | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu | % | 69-72 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | N | 138-148 |
| Odkształcenie pionowe 23 °C | mm | 1,5-1,7 |
| Przepuszczalność dla wody | Mm/h | 197-199 |
| Poślizg (EN 13036-4) FT o nawierzchnia sucha o nawierzchnia mokra |  | 60 ± 1 67 ± 1 |
| Przyczepność do podkładu: - betonowego - asfaltobetonowego - z mieszaniny kruszywa kwarcowego granulatu gumowego i spoiwa PU | MPa | 0,60-0,70 0,52-0,55 0,51-0,55 |
| Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: - przyrostem masy - zmianą wyglądu zewnętrznego | % | 0,1- 0,3 bez zmian |
| Mrozoodporność oceniona : - przyrostem masy - zmianą wyglądu zewnętrznego | % | 0,1- 0,2 bez zmian |
| Odporność na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu, nr skali szarej |  | 5 ( bez zmian ) |
| Odporność na ścieranie wg metody Tabera | G | 2,15-2,20 |
| Zmiana warunków działania temperatury w 60 o C | % | 0,01-0,03 |
| Tłumienie energii 23oC | % | 41-43 |

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed wykonaniem robót nawierzchniowych :

- Aprobata ITB, Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)  potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez organizacje  IAAF

- Atest Higieniczny PZH

- Karta techniczna systemu

- Certyfikat FIBA 2 class

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnie

- Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni

- bieżnię należy wykonać w technologii „Natrysk”

Nawierzchnia nie może mieć gorszych parametrów niż:

| Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, ( N/mm2 ) | 1 - 1,1 |
| Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: przyrostem masy, ( % ) zmianą wyglądu zewnętrznego | 0,3 – 0,4 bez zmian |
| Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60oC, ( % ) | 0,01 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) | 144 - 150 |
| Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: o w stanie suchym o w stanie mokrym | 0,50 – 0,60 0,30 – 0,40 |
| Przyczepność do podkładu, (MPa) o betonowego o asfaltobetonowego o z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU | 0,6 – 0,7 0,5 – 0,6 0,6 – 0,7 |
| Mrozoodporność oceniona : - przyrostem masy (%) - zmianą wyglądu zewnętrznego | 0,4 bez zmian |
| Odporność na ścieranie wg metody Tabera (G) | 1,16 – 1,17 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu (%) | 87-89 |
| Tłumienie energii 23oC (%) | 36-38 |

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dostarczyć Zamawiającemu przed wykonaniem robót nawierzchniowych :

- aprobata techniczna ITB, rekomendacja techniczna ITB lub raport z badań sporządzony przez laboratorium badające nawierzchnie sportowe (np. Labosport, ISA Sport, ITB) potwierdzający wszystkie wymagane parametry nawierzchni

- atest PZH

- certyfikat IAAF first class

- Badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035-6

- Autoryzacja producenta nawierzchni  wystawiona w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

- deklaracja zgodności jako dokument odbiorowy